## Slide 1: РАДИАЦИОННАЯ И ТЕРМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ КРЕМНИЕВЫХ ФОТОВОЛЬТАИЧЕСКИХ СТРУКТУР, ОБРАБОТАННЫХ КОМПРЕССИОННЫМИ ПЛАЗМЕННЫМИ ПОТОКАМИ
1

## Slide 2
2
фкс
1 см
1 см
400 мкм
КПП
12 см
H2
He
N2
воздух
3 торр
0.1 торр
Удельное
сопротивление
0.3 Ом*cм
4.5 Ом*cм
10 Ом*cм
12 Ом*cм
Ом*cм

## Slide 3
Компрессионные плазменные потоки
Плазмообразующий газ | азот, водород, гелий
Средняя кинетическая энергия ионов плазмы | 100 эВ
Температура плазмы | 2-3 эВ
Время существования плазмы | ~ 100 мкс
Плотность энергии плазмы | 5 – 30 Дж/см2
Плотность мощности плазмы | 0.5 – 3 ГВт/м2
3
фкс

## Slide 5
5
фкс
Радиационная стойкость
e
2 МэВ
Доза, м-2 | Результат
2.5·1016 | Фотоэдс практически не изменяется
(2.5 – 2.75)·1017 | Фотоэдс уменьшается в 1.5-1.7 раза

## Slide 6
6
фкс
Термическая стойкость
!
При отжиге на воздухе в течение
30 минут образец выдерживает
Температуру 1000 оС
При отжиге на воздухе в течение
3 часов образец выдерживает
Температуру 600 оС
!

## Slide 7
Выводы
При воздействии КПП на монокристаллический р-кремний в последнем возникает фотовольтаический эффект с напряжением холостого хода до 430 мВ
Данный эффект является радиационно-стойким вплоть до доз облучения электронами (2 Мэв) до (2.5 – 2.75)·1017
Данный эффект является термически устойчивым в атмосфере воздуха вплоть до температур 1000 оС
7
фкс

## Slide 8
Спасибо за внимание!!!
фкс